Доклады Академии наук СССР

1974. Том 219, .№ 1

УДК 550:552.3/5	ГЕОХИМИЯ

Ф. В. КАМИНСКИЙ, Е. В. ФРАНЦЕССОН, В. П. ХВОСТОВА

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТАЛЛАХ ГРУППЫ ПЛАТИНЫ (Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Os) В КИМБЕРЛИТОВЫХ ПОРОДАХ

(Представлено академиком Д. С. Коржинским 16 VIII 1973)

В настоящее время геологическая литература не располагает полными данными о содержании платиновых металлов в горных породах. Есть лишь отдельные сообщения об изучении распределения элементов группы платины в некоторых типах изверженных и осадочных пород (1-8).

Небольшое количество информации, характеризующей распределение платиноидов можно объяснить, прежде всего, трудностями химико-аналитического порядка. Содержание платиновых металлов в породах настолько мало (10""6—10"3%), что определение их сводится, по существу, к анализу следовых количеств этих элементов.

В данной работе излагаются результаты определения платиновых металлов в кимберлитовых породах. Поскольку элементы группы платины генетически связаны с магматическими породами, образующимися в результате плавления материала верхней мантии, определение содержания этих элементов в кимберлитовых породах и содержащихся в них ультраосновных включениях представляет определенный интерес.

Анализу было подвергнуто 10 проб, отобранных из кимберлитовых трубок Сибирской алмазоносной провинции, и три ультраосновных включения из трубки «Обнаженной». Первоначальный вес проб составлял от 0,5, до 2 кг. Из-за низкого содержания платиновых металлов в кимберлитах навеска анализируемого материала, полученная путем квартования исходных проб, составляла 30 г. Вскрытие пород осуществляли сплавленном анализируемого образца с NH4F-HF и растворением в кислотах (HF+ +HC1+H2S04). Концентрирование малых количеств платиновых металлов

Таблица 1

Расчет средней квадратичной ошибки и коэффициента вариации при определении Pt, Pd, Rh и Ir на примере кимберлитовой брекчии трубки «Мир»

проводили при помощи тиомочевины. Для дальнейшего анализа платиновые металлы переводили в хлориды постоянного состава. Полученные стабильные комплексные формы разделяли методом хроматографии на бумаге с последующим элюированием и идентификацией спектрофотометрическим и кинетическим методами (10).

Для определения летучих элементов платиновой группы — Os и Rh использован разработанный одним из авторов настоящей статьи высокочувствительный каталитический метод, в основу которого положена индикаторная реакция окисления а-нафтиламина азотной кислотой (").

Оценку однородности пробы и представительности выбранной навески осуществляли расчетом средней квадратичной ошибки и коэффициента вариации при определении Pt, Pd, Rh и Ir на примере кимберлптовой брекчии трубки «Мир». Результаты расчетов, полученных из анализов восьми параллельных навесок кимберлитовой брекчии трубки «Мир» (см. табл. 1) показывают, что Pt и Ir характеризуются наибольшей однородностью распределения.

Таблица 3

Содержание металлов группы платины в изверженных породах

|  | Породы | Число аномалий | Содержания металлов, 10-'% | ft | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pt | Pd | Rh | Ir | Ru | Os |  |  |
|  | Хондриты |  | 1200 | 1270 | 150 | 400 | 950 | 900 | 0,95 | (") |
|  | Ультраосновные породы |  | 200 | 120 | — | — | — | — | 1,67 | (13) |
| Ультрабазиты дунит-пироксенит-габбровой и дунит-гарцбургитовой формаций |
| Урал | Дуниты | 15 | 68 | 20 | 2,8 | 5 | 0,65 | 4,2 | 3,40 | (*,«) |
| Нуралинский массив | Гарцбургиты | 1 | 93 | 8 | 3,1 | 4,5 | 0,53 | 0,59 | 11,6 | о |
|  | Пироксениты | 6 | 38 | 25 | — | — | — | — | 1,32 | (*) |
| Инагдинский массив (Алданский щит)* | Дуниты | 5 | 500 | 100 | 50 | 17 | 5 | 8 | 5,0 | е) |
| Породы дифференцированных платформенных габбро-норитовых интрузий |
| Бушвельдский комплекс комплекс | Перидотиты | 84 | 292 | 610 | 94 | — | — | — | 0,48 | о |
|  | Бронзититы | 6 | 21 | 12 | 14,2 | — | — | — | 1,77 | » |
|  | Пироксениты | 7 | 48 | 59 | — | — | — | — | 0,81 | 1 Hagen, |
|  | Габбро | 4 | 21 | 31 | — | — | — | — | 0,68 |  |
|  | Нориты | 7 | 38 | 15 | — | — | — | — | 2,54 | ¦ 1954 г. |
| Мончегорская ин- трузия | Перидотит | 1 | 56 | 16 | — | — | — | — | 3,50 | (*) |
|  | Пироксениты | 2 | 52 | 29 | — | — | — | — | 1,79 | (4) |
|  | Габбро | , 1 | 42 | 23 | — | — | — | — | 1,82 | (4) |
|  | Норит | 1 | 63 | 21 | — | — | — | — | 3,0 | (4) |
| Воронежоко-Кур- ская интрузия | Дунит | ' 1 | 32 | 13 | — | — | — | — | 2,46 | (4) |
|  | Габбро-пироксенит | 1 | He | 19 | — | — | — | — | — | (4) |
|  |  |  | обн. |  |  |  |  |  |  |  |
| Породы формации центральных ультраосновных щелочных комплексов и связанных с ними карбонатитов |
| Маймеча-Котуй- ский район | Оливиниты | 9 | 30 | 35 | — | — | — | — | 0,86 | (5) ' |
|  | Пикрит | 1 | Сл. | 20 | — | — | — | — | — | (5) |
|  | Йолиты Карбонатиты | 3 3 | 250 233 | 15 80 | — | Z | . |  | 16,6 2,9 | 8- |
| Кольский полуостров | Пироксениты | 6 | 100 | 30 | — | — | — | — | 3,3 | с5) |
| • Отнесение пород массива к дунит-пироксенит-габбровой формации дискуссионно. |

Коэффициент вариации в 30—36% обусловлен в основном ошибкой химического анализа. По Pd и Rh анализируемый образец менее однороден, и суммарный коэффициент вариации (ошибка анализа + неоднородность) для Pd составляет 51%, а для Rh 76,5%.

Результаты определения платиновых металлов в кимберлитовых породах представлены в табл. 2. Чувствительность определения отдельных элементов составляет (10-7%) для Pt и Pd 1, Rh 0,5, Ir 0,1—из навески 30 г и Ru и Os 0,8 — из навески 5 г (с коэффициентом вариации 20-30%).

Как видно из приведенных данных, в большинстве анализированных образцов из металлов платиновой группы количественно преобладает Pt. Pd — второй по величине концентрации платиновый металл, — его в 2— 40 раз меньше, чем Pt. Остальные металлы группы платины присутствуют в кимберлитовых породах в еще меньших количествах. Средняя величина отношения Pt: Pd для образцов с преобладанием Pt равна 3,5. Однако в одном образце (обр. № Ф-30) кимберлитовой брекчии трубки «Октябрьская»

получились обратные соотношения, Pt: Pd=0,3. По полученным первым данным, средние содержания платиноидов в кимберлитах Сибири составляют (10-7%): Pt 187, Pd 53, Rh 7, Ir 7, Ru 6,5, Os 5,0; Pt: Pd=3,5.

Впервые также произведено определение содержаний платиноидов в ультраосновных включениях из кимберлитовых пород (табл. 2). До сих пор имелось только одно определение Pd в оливините из гавайских базальтов (кратер Салт Лейк): 7,3 • 10-7%. Средние содержания платиноидов в ультраосновных включениях из трубки «Обнаженная» составляют (10-7%): Pt 35, Pd 80, Ir 17, Rh 12, Pt: Pd=0,5.

Для сравнения использованы литературные материалы по содержанию металлов группы платины в ультраосновных породах различных формаций (табл. 3). Видно, что по содержанию всех исследованных металлов (Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Os) кимберлитовые породы близки к другим ультраосновным породам, но при этом, как правило, более обогащены этими элементами. Средние содержания платиноидов в кимберлитах Сибири превышают обычные содержания платиноидов в гипербазитах складчатых областей в дифференцированных платформенных габбро-норитовых интрузий и близки к содержанию соответствующих элементов в рудных дунитах и пироксенитах. Из всех типов безрудных пород наиболее близкие и столь же повышенные содержания платиноидов (Pt и Pd) отмечены для ультраосновных, щелочных и карбонатитовых пород комплексов центрального типа Сибири (4). Эти сведения подтверждаются и нашими данными по карбонатитам и пикритовым порфиритам, слагающим трубки взрыва в окраинных частях Сибирской платформы, а также по щелочным базальтоидам из трубок Онежского полуострова (см. табл. 2).

Одним из показателей степени фракционирования исходного мантийного вещества при магмообразовании является отношение Pt: Pd. В метеоритах оно близко к 1, а в различных типах горных пород и руд варьирует от десятых долей до 10—15. По мнению О. Е. Юшко-Захаровой с соавторами (4), это связано с тектонической позицией пород: чем в более спокойной тектонической обстановке происходило формирование руд, тем ниже отношение Pt: Pd, причем максимальные величины этого отношения свойственны массивам дунитов складчатых областей.

Полученные нами данные противоречат такому предположению. Как известно, образование кимберлитовых трубок происходило в наиболее стабилизированных участках древних платформ. Между тем, среднее значение отношения Pt: Pd в них (3,5) близко к величинам для дунит-пироксенит-габбровой и дунит-гарцбургитовой формаций.

Примечание при корректуре. После сдачи данной статьи в печать появилась работа О. Е. Юшко-Захаровой и И. П. Илупина (13). В ней приводятся результаты определений Pt и Pd в трех пробах кимберлитов из сибирских трубок, а также в нескольких ультраосновных включениях.

Центральный научно-исследовательский

Поступило геологоразведочный институт цветных                               11 VIII 1973 и благородных металлов Москва

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1 R. R. Brooks, L. H. Ahrens, Spectrochem. acta, v. 16, № 7, 783 (1960).   2 T. L. Wrigh, M. Fleischer, Unit. States Geol. Surv. Bull., № 1214-A, 24 (1965).   3 Л. В. Разин, В. П. Хвостова, В. А. Новиков, Геохимия, № 2, 159 (1965).   4 О. Е. Юшко-Захарова, В. В. Иванов и др.. Геохимия, № 11, 1381 (1967).   5 О. Е. Юшко-Захарова, В. В. Иванов и др.. Геохимия, минералогия и методы определения элементов группы платины, M., 1970.   ° В. Г. Фоминых, В. П. Хвостова, ДАН, т. 191, № 3, 443 (1970).   7 В. Г. Фоминых, В. П. Хвостова, ДАН, т. 200, № 2, 443 (1971).   8 N. G. Page, L. B. Riley, J. Haffty, Econ. Geol., v. 67, № 7, 915 (1972).  э С. И. Гинзбург, И. А. Езерская и др., Аналитическая химия платиновых металлов, «Наука», 1972.   1Q Г. M. Варшал, В. С. Сычкова и др., Сборн. Анализ и технология благородных металлов, M., 1971.   11 В. П. Хвостова, В. И. Шленская, Г. И. Кадырова, ЖАХ, т. 28, 2, 328 (1973).   12 /. H. Crocket, G. B. Skippen, Geochim. et cosmochim. acta, v. 30 (1966).   13 А. П. Виноградов, Геохимия, № 1, 3 (1961).   " О. Е. Юшко-Захарова, И. П. Илупина, ДАН, т. 212, № 5, 1213 (1973).