Приложение 2

Таблица значений микротвердости (H, кГ/мм2) при испытании алмазной квадратной пирамидой

с двугранным углом при вершине 136º для различных нагрузок (Р, Гс). По С.И. Лебедевой, 1977.

| Размер диагонали отпечатка |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 70 |  |  | 100 |  |  | 150 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размер диагонали отпечатка (десятки микрометров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Еди-ницы микро-метров | Десятые доли микро-метров | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 |
| 0 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | - - - - - - - - - - | 370,0 363,6 357,2 350,8 344,4 338,0 331.6 325,2 318,8 312,4 | 92,8 91,9 91,1 90,2 89,3 88,5 87,6 86,7 85,8 85,0 | - - - - - - - - - - | 556,2 545,2 534,6 524,3 514,2 504,5 495,0 485,8 476,9 468,1 | 139,1 137,7 136,3 135,0 133,7 132,3 131,1 129,8 128,6 127,3 | - - - - - - - - - - | 741,6 727,0 712,8 699,0 685,7 672,7 660,0 647,7 635,8 624,2 | 185,4 183,6 181,7 180,0 178,2 176,5 174,8 173,1 171,5 169,8 | - - - - - - - - - - | 925 909 893 877 861 845 829 813 797 781 | 232,0 229,8 227,6 225,4 223,2 221,0 218,8 216,6 214,4 212,2 | - - - - - - - - - - | 1297,8 1272,2 1247,4 1223,3 1199,9 1177,1 1155,0 1133,5 1112,7 1092,3 | 324,5 321,2 318,1 314,9 311,9 308,8 305,8 302,9 300,0 297,1 | - - - - - - - - - - | 1850 1818 1786 1754 1722 1690 1658 1626 1594 1562 | 464,0 459,6 455,2 450,8 446,4 442,0 437,6 433,2 428,8 424,4 | - - - - - - - - - - | 2781,0 2726,2 2673,0 2621,4 2571,2 2522,4 2475,1 2429,0 2384,3 2340,7 | 695,3 688,3 682,0 674,9 668,3 661,7 655,3 649,0 642,8 636,7 |
| 1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | - - - - - - - - - - | 306,0 301,2 296,4 291,6 286,8 282,0 277,2 272,4 267,6 262,8 | 84,1 83,4 82,6 81,9 81,1 80,4 79,6 78,9 78,1 77,4 | - - - - - - - - - - | 459,7 451,4 443,4 435,6 428,0 420,6 413,3 406,3 399,5 392,8 | 126,1 124,9 123,8 122,6 121,5 120,3 119,2 118,1 117,0 116,0 | - - - - - - - - - - | 612,9 601,9 591,2 580,8 570,6 560,8 551,1 541,7 532,6 523,7 | 168,2 166,6 165,0 163,5 161,8 160,4 159,0 157,5 156,3 154,6 | - - - - - - - - - - | 765 753 741 729 717 705 693 681 669 657 | 210,0 208,2 206,4 204,6 202,8 201,0 199,2 197,4 195,6 193,8 | - - - - - - - - - - | 1072,6 1053,3 1034,6 1016,4 998,6 981,3 964,5 948,1 932,1 916,5 | 294,3 291,5 288,8 286,1 283,4 280,8 278,2 275,6 273,1 270,6 | - - - - - - - - - - | 1530 1506 1482 1458 1434 1410 1386 1362 1338 1314 | 420,0 416,3 412,6 408,9 405,2 401,5 397,8 394,1 390,4 386,7 | - - - - - - - - - - | 2298,3 2257,1 2217,0 2177,9 2139,9 2102,8 2066,7 2031,6 1997,3 1963,8 | 630,6 624,6 618,8 613,0 607,3 601,6 596,1 590,6 585,2 579,8 |
| 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | - - - - - - - - - - | 258,0 254,2 250,4 246,6 242,8 239,0 235,2 231,4 227,6 223,8 | 76,6 76,0 75,3 74,7 74,0 73,4 72,7 72,1 71,4 70,8 | - - - - - - - - - - | 386,3 379,9 373,7 367,6 361,7 356,0 350,3 344,8 339,5 334,2 | 114,9 113,9 112,9 111,8 110,8 109,9 108,9 107,9 107,0 106,1 | - - - - - - - - - - | 515,0 506,5 498,4 490,2 482,3 474,6 467,1 459,8 452,6 445,6 | 153,2 151,8 150,5 149,1 147,8 146,5 145,2 143,9 142,7 141,4 | - - - - - - - - - - | 645 635,5 626,0 616,5 607,0 597,5 588,0 578,5 569,0 559,5 | 192,0 190,3 188,6 186,9 185,2 183,5 181,8 180,1 178,4 176,7 | - - - - - - - - - - | 901,3 886,4 871,9 857,8 844,0 830,6 817,5 804,6 792,1 779,9 | 268,1 265,7 263,3 261,0 258,6 256,4 254,1 251,9 249,7 247,5 | - - - - - - - - - - | 1290 1271 1252 1233 1214 1195 1176 1157 1138 1119 | 383,0 379,7 376,4 373,1 369,8 366,5 363,2 359,9 356,6 353,3 | - - - - - - - - - - | 1931,3 1899,5 1868,4 1838,2 1808,7 1779,8 1751,7 1724,2 1697,4 1671,2 | 574,6 569,4 564,3 559,2 554,2 549,3 544,5 539,7 535,0 530,3 |
| 3 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | - - - - - - - - - - | 220 216,9 213,8 210,8 207,7 204,6 201,5 198,4 195,4 192,3 | 70,1 69,5 69,0 68,4 67,8 67,3 66,7 66,1 65,5 65,0 | - - - - - - - - - - | 329,1 324,1 319,2 309,8 309,8 305,2 300,7 296,3 292,1 287,9 | 105,1 104,2 103,3 101,6 101,6 100,7 99,9 99,0 98,2 97,4 | - - - - - - - - - - | 438,8 432,1 425,6 413 413 406,9 401,0 395,1 389,4 383,8 | 140,2 139,0 137,8 135,4 135,4 134,3 133,2 132,7 130,9 129,8 | - - - - - - - - - - | 550,0 542,3 534,6 526,9 519,2 511,5 503,8 496,1 488,4 480,7 | 175,0 173,6 172,2 170,8 169,4 168,0 166,6 165,2 163,8 162,4 | - - - - - - - - - - | 767,9 756,2 744,8 733,7 722,8 712,1 701,7 691,5 681,5 671,7 | 245,3 243,2 241,1 239,1 237,0 235,0 233,0 231,1 229,1 227,2 | - - - - - - - - - - | 1100,0 1084,6 1069,2 1053,8 1038,4 1023,0 1007,6 992,2 976,8 961,4 | 350,0 347,2 344,4 341,6 338,8 336,0 333,2 330,4 327,6 324,8 | - - - - - - - - - - | 1645,6 1620,5 1596,1 1572,2 1548,8 1525,9 1503,6 1481,7 1460,3 1439,4 | 525,7 521,2 516,7 512,3 507,9 503,6 499,3 495,1 491,0 486,9 |
| 4 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | - - - - - - - - - - | 189,2 186,8 184,3 181,9 179,4 177,0 174,6 172,1 169,7 167,2 | 64,4 63,9 63,4 62,9 62,4 61,9 61,4 60,9 60,4 59,9 | - - - - - - - - - - | 283,8 279,8 275,8 272,0 268,2 264,5 260,9 257,4 253,9 250,5 | 96,6 95,8 95,0 94,2 93,4 92,7 91,9 91,2 90,4 89,7 | - - - - - - - - - - | 378,4 373,0 367,8 362,7 357,6 352,7 347,9 343,2 338,6 334,0 | 128,8 127,7 126,6 125,6 124,7 123,5 122,5 121,2 120,7 119,4 | - - - - - - - - - - | 473,0 466,9 460,8 454,7 448,6 442,5 436,4 430,3 424,2 418,1 | 161,0 159,7 158,4 157,1 153,8 154,5 153,2 151,9 150,6 149,3 | - - - - - - - - - - | 662,1 652,8 643,6 634,7 623,8 617,3 608,8 600,6 592,5 584,6 | 225,3 223,4 221,6 219,8 218,0 216,2 214,5 212,7 211,0 209,3 | - - - - - - - - - - | 946,0 934,0 921,6 909,4 897,2 885,0 872,8 860,6 848,4 836,2 | 322,0 319,5 317,0 314,5 312,0 309,5 307,0 304,5 302,0 299,5 | - - - - - - - - - - | 1418,9 1398,8 1379,2 1360,0 1341,1 1322,7 1304,7 1287,0 1269,6 1252,6 | 482,8 478,8 474,9 471,0 467,1 463,3 459,5 455,8 452,2 448,5 |
| 5 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1484,0 1438,6 1393,2 1347,8 1302,4 1257,0 1211,6 1166,2 1120,8 1075,4 | 164,8 162,8 160,8 158,8 156,8 154,8 152,8 150,8 148,8 146,8 | 59,4 58,9 58,5 58,0 57,6 57,1 56,6 56,2 55,7 55,3 | - - - - - - - - - - | 247,2 243,9 240,7 237,6 234,5 231,5 228,6 225,6 222,8 220,0 | 89,0 88,3 87,6 86,9 86,2 85,5 84,9 84,2 83,6 82,9 | - - - - - - - - - - | 329,6 325,2 321,0 316,8 312,7 308,7 304,7 300,9 297,1 293,3 | 118,7 117,7 116,8 115,9 114,9 114,0 113,2 112,2 111,1 110,6 | 3710,0 3596,5 3483,0 3369,5 3256,0 3142,5 3029,0 2915,5 2902,0 2788,5 | 412,0 406,6 401,2 397 392 387 382 377 371,3 366,7 | 148,0 146,9 145,8 144,7 143,6 142,5 141,4 140,3 139,2 138,1 | - - - - - - - - - - | 576,8 569,2 561,7 554,4 547,2 540,2 533,3 526,5 519,9 513,3 | 207,6 206,0 204,4 202,8 201,2 199,6 198,0 196,5 195,0 193,5 | 7420 7193 6966 6739 6512 6285 6058 5831 5604 5377 | 824,0 813,1 802,5 794 784 774 764 754 744 733,4 | 297,0 294,7 292,4 290,1 287,8 285,5 283,2 280,9 278,6 276,3 | - - - - - - - - - - | 1236,0 1219,7 1203,7 1188,0 1172,6 1157,5 1142,8 1128,2 1114,0 1100,0 | 445,0 441,4 437,9 434,5 431,1 427,7 424,3 421,1 417,8 414,6 |
| 6 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1030,0 1002,6 975,2 947,8 920,4 893,0 865,6 838,2 810,8 783,4 | 144,8 143,2 141,5 139,9 138,2 136,6 135,0 133,3 131,7 130,0 | 54,8 54,4 54,0 53,6 53,2 52,8 52,4 52,0 51,6 51,2 | 1545,0 1494,8 1446,9 1401,4 1557,9 1616,4 1276,9 1239,0 1202,9 1168,2 | 217,3 214,6 211,9 209,3 206,8 204,3 201,8 199,4 197,1 194,7 | - - - - - - - - - - | 2060,0 1993,0 1929,2 1868,5 1810,5 1755,3 1725,4 1652,0 1603,8 1557,7 | 289,7 286,1 282,6 279,1 275,7 272,4 269,1 265,9 262,8 259,7 | 109,7 108,8 108,0 107,5 106,4 105,6 104,8 104,0 103,3 102,5 | 2575,0 2506,5 2438,0 2369,5 2301,0 2232,5 2164,0 2095,5 2027,0 1958,5 | 362,0 357,9 353,8 349,7 345,6 341,5 337,4 333,3 329,2 325,1 | 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 | 3605,0 3487,8 3376,2 3269,8 3168,5 3071,7 2979,3 2891,1 2806,7 2725,9 | 507,0 500,7 494,5 488,5 482,5 476,7 471,0 465,3 459,8 454,4 | - - - - - - - - - - | 5150 5013 4876 4739 4602 4465 4328 4191 4054 3917 | 724,0 715,8 707,6 699,4 691,2 683,0 674,8 666,6 658,4 652,2 | 274 272 270 268 266 264 262 260 258 256 | 7725,0 7473,8 7234,7 7006,8 6789,6 6582,2 6384,3 6195,1 6014,3 5841,2 | 1086,3 1072,9 1059,7 1046,7 1034,0 1021,5 1009,2 997,2 985,3 973,7 | - - - - - - - - - - |
| 7 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 756,0 738,4 720,8 703,2 685,6 688,0 650,4 633,8 615,2 597,6 | 128,4 127,0 125,6 124,2 122,8 121,4 120,0 118,6 117,2 115,8 | 50,8 50,5 50,1 49,8 49,4 49,1 48,7 48,4 48,0 47,7 | 1135,1 1103,4 1172,9 1043,7 1015,7 988,8 963,0 938,1 914,2 891,2 | 192,6 190,2 188,0 185,8 183,7 181,6 179,6 177,5 175,5 173,6 | - - - - - - - - - - | 1513,5 1471,1 1431,0 1391,6 1354,3 1318,4 1283,9 1250,8 1218,9 1188,3 | 256,6 253,6 250,7 247,8 244,7 242,2 239,4 236,7 234,1 231,5 | - - - - - - - - - - | 1890 1846 1802 1758 1714 1670 1626 1582 1538 1494 | 321,0 317,5 314,0 310,5 307,0 303,5 300,0 296,5 293,0 289,5 | 127,0 126,1 125,2 124,3 123,4 122,5 121,6 120,7 119,6 118,9 | 2648,6 2574,5 2503,5 2435,4 2370,0 2307,2 2246,9 2188,9 2133,1 2079,5 | 449,1 443,8 438,7 433,6 428,7 423,8 419,0 414,2 409,6 405,0 | - - - - - - - - - - | 3780 3692 3604 3516 3428 3340 3252 3164 3076 2988 | 642 635 628 621 614 607 600 593 586 579 | 254,0 252,2 250,4 248,6 246,8 245,0 243,2 241,4 239,6 237,8 | 5675,5 5516,8 5364,6 5218,6 5078,5 4944,0 4814,8 4690,5 4571,0 4456,0 | 962,3 951,1 940,0 929,2 918,5 908,1 897,8 887,7 877,7 868,0 | - - - - - - - - - - |
| 8 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 580,0 567,8 555,6 543,4 531,2 519,0 506,8 494,6 482,4 470,2 | 114,4 113,2 111,1 110,9 109,8 108,6 107,4 106,3 105,1 103,9 | 47,3 47,0 46,7 46,4 46,1 45,8 45,4 45,1 44,8 44,5 | 869,1 847,7 827,2 807,4 788,3 769,8 752,0 734,8 718,2 702,2 | 171,7 169,8 167,9 166,1 164,3 162,5 160,8 159,1 157,4 155,7 | - - - - - - - - - - | 1158,8 1130,3 1102,9 1076,5 1051,0 1026,4 1002,7 979,8 957,6 936,2 | 228,9 226,4 223,9 221,4 219,0 216,7 214,4 212,1 209,8 207,6 | - - - - - - - - - - | 1450,0 1419,5 1389,0 1358,5 1328,0 1297,5 1267,0 1236,5 1206,0 1175,5 | 286,0 283,1 280,2 277,3 274,4 271,5 268,6 265,7 262,8 259,9 | 118,0 117,3 116,5 115,8 115,0 114,3 113,5 112,8 112,0 111,3 | 2027,8 1978,1 1930,1 1883,9 1839,3 1796,3 1754,7 1714,6 1675,9 1638,4 | 400,6 396,1 391,8 387,5 383,3 379,2 375,1 371,1 367,2 363,3 | - - - - - - - - - - | 2900 2839 2778 2717 2656 2595 2534 2473 2412 2351 | 572,0 566,2 560,4 554,6 548,8 543,0 537,2 531,4 525,6 519,8 | 236 234,5 233 231,5 230 228,5 227 225,5 224 222,5 | 4345,3 4238,7 4135,9 4036,9 3941,3 3849,1 3760,1 3674,2 3591,2 3510,9 | 858,3 848,9 839,6 830,4 821,4 812,6 803,9 795,3 786,8 778,5 | - - - - - - - - - - |
| 9 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 458,0 449,2 440,4 431,6 422,8 414,0 405,2 396,4 387,6 378,8 | 102,8 101,8 100,8 99,8 98,8 97,8 96,8 95,8 94,8 93,8 | 44,2 43,9 43,6 43,3 43,0 42,7 42,4 42,1 41,8 41,5 | 686,7 671,7 657,1 643,1 629,5 616,3 603,5 591,1 579,1 567,5 | 154,1 152,5 150,9 149,3 147,8 146,3 144,8 143,3 141,9 140,5 | - - - - - - - - - - | 915,6 895,5 876,2 854,4 839,3 821,7 804,7 788,0 772,1 756,7 | 205,4 203,3 201,2 199,1 197,0 195,0 193,0 191,0 189,0 187,3 | - - - - - - - - - - | 1145 1123 1101 1079 1057 1035 1013 991 969 947 | 257,0 254,5 252,0 249,5 247,0 244,5 242,0 239,5 237,0 234,5 | 110,5 109,8 109,0 108,3 107,5 106,8 106,0 105,3 104,5 103,8 | 1602,2 1567,2 1533,3 1500,5 1468,8 1438,0 1408,2 1379,3 1351,3 1324,2 | 359,5 355,7 352,1 348,4 344,8 341,3 337,8 334,4 331,0 327,7 | - - - - - - - - - - | 2290 2246 2202 2158 2114 2070 2026 1982 1938 1894 | 514 509 504 499 494 489 484 479 474 469 | 221 219,5 218 216,5 215 213,5 212 210,5 209 207,5 | 3433,3 3358,3 3285,7 3215,4 3147,4 3081,4 3017,6 2955,7 2895,7 2837,5 | 770,4 762,3 754,4 746,6 738,9 731,4 723,9 716,6 709,4 702,3 | - - - - - - - - - - |