На территории листа выявлен 1 пункт минерализации молибдена (III-1-11). В штуфной пробе, отобранной в канаве, в сульфидизированных кремнисто-глинистых породах светлореченской толщи содержание молибдена составляет 0,01%, ванадия - 0,02%, мышьяка - 0,02%, серебра - 0,1 г/т. Из-за низкого содержания металла пункт минерализации не представляет промышленного интереса.