Малое Хайшинское месторождение (IV-1-6) представлено линзой известняков среди песчано-сланцевых отложений девона. Месторождение расположено на площади около 50 га. Известняки хорошего качества (СаО-53-54 %, MgO до 0,6 %), которое выдержано по падению и простиранию, пригодны для производства портландцемента. Запасы по категории С1 -14 млн.т.