Дальнеиккирийское проявление (V-2-2) представлено зоной брекчирования и катаклаза с прожилками кварца и вкрапленностью сульфидов. Простирание зоны СЗ 325-330o, мощность 5-10 м, прослежена на 600 м. Пять штуфных проб из семи показали содержание Au от 21 до 5 г/т, две - десятые доли г/т. Попутные компоненты - Pb до 0,08 %, W - до 0,025 %, As, Bi. К участкам с повышенным содержанием золота приурочены сульфиды меди. Изучено недостаточно.