Малое Шарасунское месторождение (VI-4-1) представлено линзой известняков дырбылкейской свиты протяжённостью до 700-800 м при мощности 200-300 м. Известняки хорошего качества (MgO 0,64-2,42 %), пригодны для производства портландцемента.