Притомская (Крапивинская) группа проявлений (II-4, 2; 6; III-4, 3; 6) расположена на западной окраине Крапивинского купола. Краткие сведения о них приведены в прил.2. Отметим, что бентониты этих проявлений залегают в разных стратонах, стратиграфически ниже проявлений Грязненской группы. По данным лабораторных исследований, по качеству они не уступают последним (содержание коллоидальной фракции 55,7-70,8%, бентонитовое число 100, пластичность 82-95,общая обменная емкость по сумме катионов Ca, Mg, K и Na 99,85 мг-экв/100 г). Прогнозные ресурсы не подсчитывались в связи с тем, что на бóльшей части площади предполагаемых их выходов, мощность четвертичных отложений превышает 20 м.