Озерное месторождение (II-4, 8) расположено на левом берегу р.Томь, в 4 км севернее с.Крапивино, и приурочено к голоценовому аллювию высокой поймы. Месторождение разведано в 1955 г. [146]. Полезное ископаемое представляет собой пластообразную залежь песчано-гравийных осадков мощностью от 3,0 до 5,8 м (средняя 4,4 м). Состоят они на 50,6-93,7% из гравия (фракция от 5 до 40 мм), на 6,3-45,6% из песка (0,14-2,5 мм) и частиц менее 0,14 мм до 7,1%. Гальки размером 40-150 мм присутствуют в отдельных пробах в незначительном количестве. Содержание пылеватых и глинистых частиц составляет 0,1-3,2%. Средняя истинная плотность породы 2,79 г/см3, насыпная – 1,80 г/см3, пустотность – 31,2%, водопоглащение 0,22%. Песчано-гравийная смесь соответствует требованиям ГОСТ-79 на природные песчано-гравийные смеси для строительства автомобильных дорог. Месторождение разрабатывается. Разведанные запасы по категории А+В+С1 составляли 144,8 тыс.м3, на 01.01.01 г. на балансе числятся 108 тыс.м3.