Кемеровское месторождение (кирзавод №5) (I-1, 3) расположено в 11 км к югу от центра г.Кемерово, в 0,3 км на восток от автодороги Кемерово-Новокузнецк. Разведано в 1950 г.[71] Месторождение представлено пластообразной залежью пылеватых суглинков и глин еловской и нижележащей бачатской свит общей мощностью от 0,3 до 20,0 м (средняя 13,3 м). Залегают они непосредственно под почвенно-растительным слоем мощностью 0,0-0,6 м (средняя 0,3 м). Химический состав сырья (в %): SiO2 67,92; Al2O3 15,72; Fe2O3 6,04; CaO 4,52; MgO – следы; n.n.n. 5,63. По гранулометрическому составу сырье относится в основном к пылеватым глинам. Число пластичности от 12 до 22. С добавкой отощителя в количестве 15% по объему сырье пригодно для производства кирпича марки «100». Гидрогеологические и горнотехнические условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом.

Запасы сырья, утвержденные ТКЗ в 1960 г., составляют по категории А+В+С 4311 тыс.м3. Месторождение находится в резерве.