Крапивинское месторождение (III-4, 9) расположено в 250 м юго-западнее с.Крапивино. Стратиграфически оно связано с отложениями еловской свиты, которая вместе с нижележащей бачатской свитой образует мощную толщу лессоидов, перекрывающих аллювий ильинской (четвертой) террасы. Месторождение разведано в 1957 г. [87]. Полезная толща представлена тяжелыми  пылеватыми суглинками от светло- до темно-бурого цвета, карбонатными, плотными, вязкими. Иногда в суглинках наблюдаются включения мелких (до 3-5 мм) обломков известняков и кварцитов. Изученная мощность суглинков 4,45-6,35 м (средняя 5,40 м). Химический состав (в %): SiO2 56,81-59,01; Al2O3 15,57-17,35; Fe2O3 4,32-4,88; CaO 2,38-4,48; MgO 1,66-1,83; п.п.п. 7,94-9,43. В гранулометрическом составе суглинков содержание глинистых частиц составляет в среднем 19,69%; пылеватых 45,43%, песчаных 34,88%. Коэффициент пластичности 10,7-12,3. Воздушная усадка 8,02-9,12%. При добавке отощителя в объеме 30% суглинки пригодны для производства кирпича марки «100». Предел прочности получаемого кирпича при сжатии составляет 108-150 кг/см2, при изгибе – 16-35 кг/см2. Средняя мощность вскрыши 0,45 м. Запасы по категории А+В+С на дату разведки составляли 920  тыс.м3, добыто 826 тыс.м3. На 1.01.01 г. остатки запасов по С1 в количестве 94 тыс.м3 переведены в резерв.