Березовское месторождение (I-2, 6) расположено на острове р.Томь у с.Березово.   Разведано в 1959 г. [72]. Сложено оно современными аллювиальными отложениями и представляет собой песчано-гравийный горизонт средней мощностью 5,3 м. Порода состоит на 70,6% из гравийно-галечниковой фракции с размером обломков до 70 мм и на 29,4% из песка. Отсеянный гравий имеет объем пустот 29,9-32,8%, объемный вес 1,81-2,00 г/м3, морозостойкость 35-50. Содержание обломков слабых пород от 0,25 до 7,79%, глинистых частиц 0,1-0,9%. Песчаная фракция обладает объемным весом 1,43-1,68 т/м3 и содержит глинистые частицы в количестве 0,63-14,0%. Песчано-гравийная смесь после обогащения может использоваться для производства обычных бетонов марки ,,100” и выше с морозостойкостью ,,50”. Кроме того, пески пригодны для кладочных и штукатурных растворов. Песчано-гравийная смесь обводнена, поэтому рекомендуется гидромеханический способ ее добычи. Разведанные запасы по категории А+В+С1 составляли 19550 тыс.м3. Месторождение эксплуатируется. Запасы на 01.01. 2002 г. – составляют – 1449 тыс.м3. Вскрыша сложена глинистыми песками, суглинками и почвой средней суммарной мощностью 2,23 м. Отношение объема вскрыши к объему полезного ископаемого 1 : 2,2.