Месторождение Кузнецовское (I-4-14) расположено в 8 км ЮВ г. Красноярска. Разведано три участка, два из них списаны, как застроенные. Приурочено к четвертичным отложениям VII надпойменной террасы р. Енисей.

Участок 1. Полезная толща представлена легкоплавкими глинами трех разновидностей: глины пластичные, серовато-бурые мощностью от 1,25-3,0 м в западной части, до 8,0-11,5 м – в восточной (средняя 3,79 м); глины пластичные, темно-бурые с редкой галькой и обломками пород, мощностью до 12,0 м (средняя 5,42 м); глины светло-желтые мощностью до 8,0 м (средняя 5,42 м). Химический состав: CaO-1,6-9,2 %, SiO2-57,0-62,5 %, MgO 1,7-3,2 %, Al2O3-15,00-19,00 %, Fe2O3-4,0-7,9 %. Модули: силикатный – 2,3-2,9; глиноземный – 2,2-3,8. Запасы утверждены ВКЗ (протокол № 8212 от 23.06.1953 г.) по категориям А+С1 в сумме 17618 тыс. т, а по состоянию на 01.01.2000 г. они составляют по категориям А-8779 тыс. т, С1- 474 тыс. т Участок эксплуатируется АО «Цемент».

Участки 2 и 3 примыкают к первому с запада и севера. Полезные толщи сложены коричневыми, красно-бурыми глинами мощностью 0,95-19,7 м, идентичными по своим качественным показателям глинам участка 1 и отвечают требованиям к сырью для производства цемента. Запасы глин участков утверждены в ГКЗ (1956 и 1959 г.) по категориям В+С1 в сумме 21537 тыс. т и по состоянию на 01.01.2000 г. списаны (акт от 18.01.1993 г.), как застроенные садовыми участками [Error: Reference source not found].