Месторождение Крутенькое (I-3-3) расположено на левом берегу р. Енисей. Представлено базальтовыми порфиритами позднерифейского бахтинского вулканического комплекса. Порфириты средне-мелкокристаллические, трещиноватые. В связи с неоднозначными физико-механическими свойствами и сильной трещиноватостью порфиритов возможность их использования для бетонов не была установлена. Запасы не утверждались и составляли по категориям С1-2250 тыс. м3 и забалансовые 4550 тыс. м3. По состоянию на 01.01.2001 г. запасы списаны в приведенных количествах (протокол ТКЗ № 13 от 11.03.1974 г.), как утратившие промышленную ценность [Error: Reference source not found].