Овсянковское месторождение (I-3-9) находится в 2 км южнее автомобильной и железной дорог Красноярск - Дивногорск за окраиной п. Овсянка. Полезная толща представлена доломитами овсянковской свиты венда. Продуктивные тела имеют форму пластов длиной 400 м, шириной 200 м мощностью до 45 м. Глубина залегания кровли 6,5 м. Доломиты массивные, реже слоистые, мелкозернистые со скрытокристаллической структурой и однородным минеральным составом. Химический состав: CaO-30,3 %, SiO2-0,3 %, MgO-21,4 %, P2O5-0,1 %, Al2O3-0,3 %, Fe2O3-0,3 %, Na2O-0,1 %, K2O-0,1 %, CaCO3-53,2-54,3 %, MgCO3-44,3-44,9 %. По заключению Уральского политехнического института доломиты по своим физико-механическим свойствам и химическому составу являются высококачественным сырьем для получения каустического доломита (ГОСТ 1216-41) для производства конверторных огнеупоров. Запасы по категориям А+В+С1 составляют 8822 тыс. т. были сняты ТКЗ с государственного баланса (протокол № 35 от 15.07.1975 г.), в связи нахождением месторождения в «зеленой зоне» г. Красноярска [Error: Reference source not found].