Быковское месторождение (I-3-6) расположено на правом берегу р. Енисей. Продуктивная толща представлена доломитами овсянковской свиты вендского возраста. В контуре подсчета запасов тела имеют форму пластов со средней длиной 100 м, шириной 65 м и мощностью 27 м. Породы серые, темно-серые с мелкозернистой структурой, однородные. Химический состав доломитов: CaO-32,1 %, SiO2-0,2 %, MgO-19,7 %, SO3-0,1-0,6 %, Al2O3-0,5-0,9 %, Fe2O3-0,2-1,3 %. По заключению Красноярской лаборатории стройматериалов доломиты могут быть использованы в металлургической промышленности в качестве огнеупорного сырья. Запасы по категориям А+В+С1-145 тыс. т, С2-195 тыс. т списаны с государственного баланса (протокол ГКЗ № 5666, 1969 г.). Прогнозные ресурсы оцениваются в 20 млн.т. [Error: Reference source not found]. Месторождение находится в охранной зоне железнодорожного пути.