Торгашинское месторождение (I-4-4) расположено около южной окраины г. Красноярска и находится в едином «продуктивном» поле известняков торгашинской свиты с другими одноименными объектами. Полезная толща сложена светло-серыми, серыми до темно-серых мелкозернистыми массивными, иногда брекчированными известняками, которые по составу относятся к высоко-кальциевым, маломагнезиальным. Средний химический состав: CaO-52,5 %, SiO2-3,1 %, MgO-0,8 %, P2O5-0,1 %, Al2O3-0,7 %, Fe2O3-0,1-0,4 %, Na2O+K2O-0,1 %, SO3-0,1 %, п.п.п.- 42,2 %. Средние модули: силикатный – 2,82, глиноземный – 1,92. По данным многолетнего использования известняков установлено, что сырье соответствует требованиям ТУ для производства портланд - цемента. Породы, не используемые для производства цемента, пригодны для приготовления стройматериалов (бетон, щебень балластный и для автодорожного покрытия). До 1995 г. Красноярский цементный завод разрабатывал три участка из четырех, один (Южный) был и остается в госрезерве с запасами по категориям В+С1 в количестве 99474 тыс. м3 (протокол ГКЗ № 6472 от 25.02.1972 г.). В 1995 г. остатки неотработанных балансовых запасов по сумме категорий А+В+С1 в количестве 37928 тыс. м3 были списаны, как расположенные в «зеленой зоне» г. Красноярска. Участок «Черный Мыс» разрабатывается ОАО «Цемент». По состоянию на 01.01.2000 г, составляли по категориям В+С1 65572 тыс. м3, С2 10067 тыс. м3.