Торгашинское месторождение (участок Новый, I-4-2) расположено около южной окраины г. Красноярска. Полезная толща, мощностью более 600 м, сложена светло-серыми, реже темно-серыми до черных известняками торгашинской свиты раннего кембрия. Наличие густой сети прожилков белого кальцита обуславливает брекчиевидную текстуру известняков. Химический состав известняков: CaO-53,8 %, SiO2-1,5 %, MgO-0,6 %, SO3-0,01 %, P2O5-0,04 %, Al2O3-0,6 %, Fe2O3-0,31 %, TiO2-0,05 %, п.п.п.-42,55 %. По своим химическим и физико-механическим свойствам известняки пригодны как флюсовое сырье для алюминиевой промышленности, а также для черной металлургии. Высокая промышленная прочность их позволяет использовать их в стройиндустрии. Запасы утверждены ГКЗ СССР (протокол № 2049 от 16.11.1957 г.) по категориям А-6252 тыс. т, В-10078 тыс. т, С1-15686 тыс. т Балансовые запасы на 01.01.2000 г. составляют по категориям А-4550 тыс. т., В-7380 тыс. т, С1-8877 тыс. т. Участок разрабатывается ОАО «Химико-металлургический завод» [Error: Reference source not found].

В пределах месторождения (участок «Балгашинский») разведана толща, мощностью 600 м, аналогичных известняков, которые по своим химическим свойствам удовлетворяют требованиям к химическому сырью и производству воздушной извести. Запасы на производство воздушной извести утверждены по категориям А-7292 тыс. т, В-657 тыс. т (протокол ГКЗ № 2049 от 16.11.1957 г.), а запасы сырья для химической промышленности (карбида кальция) по категориям В-11524 тыс. т, С1-37409 тыс. т (протокол ГКЗ № 5349 от 14.02.1968 г.). Месторождение находится в государственном резерве [Error: Reference source not found].