Месторождение Базаихское (I-4-13) находится в пределах городской черты г. Красноярска, на правом берегу р. Енисей. Полезная толща представлена тощими суглинками в составе VI надпойменной террасы р. Енисей. Мощность толщи от 1,0 до 5,4 м, средняя – 2,1 м. Суглинки относятся к тяжелым, пылеватым с большим количеством глинистых частиц, местами переходящие в глины. Химический состав: CaO-10,2-6,5 %, SiO2-56,0-59,4 %, MgO-2,1-1,8 %, Al2O3-12,35-15,04 %, Fe2O3-8,8-6,6 %, п.п.п.-8,2-9,9 %. По результатам лабораторных и полузаводских испытаний суглинки признаны пригодными для производства строительного кирпича марки «100». Запасы утверждены по категории А+В+С1 в количестве 370 тыс. м3 (протокол ТКЗ № 21 от 11.03.1949 г.). Списаны с баланса (протокол ТКЗ № 239 от 17.04.1965 г.) как некондиционное сырье. Площадь месторождения застроена жилыми строениями [Error: Reference source not found].