Месторождение Суетихинское (I-4-2) [15] на северо-восточной окраине г. Бирюсинск представляет собой пластовую залежь суглинков и глин мощностью 6,3 м среди аллювиальных отложений высокой террасы р. Бирюса. Химический состав глин и суглинков (%): SiO2 - 63,59, Al2O3 - 16,51, Fe2O3 - 5,94, CaO - 2,89, MgO - 1,83, H2O - 3,25, п.п.п. - 4,88. Огнестойкость материала 1280-1310 С. Пригодны для производства кирпича и керамзита, запасы категорий А+В+С1  1262,3 тыс. м3 [15].