Месторождение Венгерское расположено на обоих бортах р. Туманшет в районе деревень Венгерка и Туманшет, состоит из двух участков - Саранчетского (II-2-2) и Туманшетского (II-2-3). Глинистая кора выветривания развивается по красноцветным алевролитам и мергелям павловской свиты в зоне Каменского разлома. Мощность пластов глин 1,5-12,6 м, состав (%): SiO2 - 64,2, Al2O3 -15,93, Fe2О3 - 6,36, CaO - 2,04, MgO - 1,87, K2O - 3,4, кремневый модуль 2,8, С1+С2 = 54 млн т. Глины пригодны для производства грубой керамики и приготовления буровых растворов [82].