Проявление Таловское (III-3-3) связано с усольской свитой [81]. Сведения о видах работ, параметрах объекта отсутствуют. На проявлении в 2 км от д. Талая более 20 лет добывают известь из карьера для местных нужд. Химический анализ образцов, взятых из пласта доломитов, показал содержания (%): MgO - 18,87, SiO2 - 3,16, R2O3 - 0,685; CaO/MgO - 1,96. Доломиты могут быть использованы в качестве огнеупоров (доломиты II класса), флюса при выплавке чугуна, для производства гидравлической извести.