Месторождение Еланское (II-2-5) у д. Еланка представлено вишневыми глинами коры выветривания по красноцветным алевролитам и мергелям верхоленской свиты. Средняя ширина выхода глин 385 м,  протяженность 1500 м, средняя мощность 2,1 м. Содержание в глинах (%):  FeO + Fe2O3 - 9,25, SiO2 - 59,6, Al2O3 - 19,48, K + Na -1,28. Минеральный состав: каолинит, монтмориллонит, кварц, гидроокислы железа. По результатам технологических испытаний, глины характеризуются маслоемкостью 44 г/100 г, укрывистостью 150 г/м2, остаток на сите - 2,44 %, выход пигмента 90 %; пригодны для производства охры марки (0-4) ГОСТ 8019-71 «Охра сухая». При объемном весе глин 2,6 кг/м3 прогнозные ресурсы категории Р2 составляют 3,1 млн т. при коэффициенте вскрыши 0,80 м [71].