Проявление Суетихинское (II-2-6) на правобережье р. Сухая (левого притока р. Еланка) вскрыто одним шурфом, оценено по штуфным пробам. Глины образовались в коре выветривания красноцветных алевролитов, аргиллитов, мергелей верхоленской свиты, имеют вишневый цвет, состоят из каолинита, монтмориллонита, содержат кварц. Химический состав глин (%):  FeO+Fe2O3 - 7,86, SiO2 -52,6, Al2O3 - 20,08, K+Na - 3,18. Технологические свойства: маслоемкость 50 г/100 г, укрывистость 123 г/м2, остаток на сите 0,36 %, удельный вес 2,6 г/см3. Глины соответствуют марке (0-4) (ГОСТ 8019-71), пригодны в качестве минеральных пигментов. Параметры не установлены, ресурсы не оценивались [71].