Месторождение Венгерское (II-1-5) расположено в 7 км к юго-западу от ст. Саранчет, представлено известняками павловской свиты, зачастую доломитизированными, окремненными. Средняя мощность горизонта известняков 14,8, местами до 30 м, залегание горизонтальное. Средний химический состав (%): SiO2 - 8,62, Al2O3 - 1,57, Fe2O3 - 0,5, CaO - 48,61, MgO - 1,27, п.п.п. - 39,09. Модули: силикатный – 3,8-4,4, глиноземистый – 2,1-3,6. Известняки пригодны для производства портландцемента, воздушной извести, бутового камня. Запасы месторождения категории С1 составляют 17 млн т; С2 – 236 млн т, в том числе для производства высококачественного портландцемента категорий  С1+С2 – 53,9 млн т [107, 82].