Проявление рек Бол. и Мал. Талой (III-1-10) находится в линейной коре выветривания пород марнинской свиты. Глины вскрыты одним шурфом, залегают горизонтально, их мощность более 2,5 м (на полную мощность не вскрыты). Химический состав (%): SiO2 - 53,4, Fe2O3 - 14, FeO - 0,51, P2O5 - 0,13, СаО - 0,40, MgO - 0,80, H2O - 2,0, что соответствует требованиям ГОСТ 8019-56, предъявляемым к сухим охрам, пригодным для производства масляных и эмалевых красок [81, 71], представляют собой дефицитное сырье. Проявление перспективное, требует дальнейшего изучения.