Проявление 22 (III-3-24) [49] приурочено к пачке фосфорсодержащих доломитов давыкшинской свиты. Выделяется 11 слоев мощностью 1,5-13,5 м с содержанием Р2О5  от 0,2-2,6% до 7,9% (в 1 пробе), общая мощность пачки  60 м.