Месторождение Снежное  (III-3-22) [49, 106] представлено шеелит-кварцевыми жилами с повышенным содержанием золота, приуроченными к северо-западному крылу крупной антиклинальной складки. В ядре складки обнажаются вендские песчано-сланцевые породы суванихинской свиты, согласно перекрытые известняками и доломитами давыкшинской свиты нижнего кембрия. Породы прорваны дайками гранитов и базальтов северо-восточного и субмеридионального направления. Установлено, что дайки базальтов секут кварцевые жилы. В центральной и южной части участка на метапесчаниках суванихинской свиты несогласно залегают полимиктовые конгломераты бурундинской свиты. На участке установлено 11 золото-шеелит-кварцевых жил мощностью 0,25-2,2 м и протяженностью 120-680 м. Простирание жил субмеридиональное и северо-западное с падением на запад и юго-запад под углами 30-50º. Минеральный состав рудных жил: кварц (90-95%), кальцит, шеелит, пирит, халькопирит, халькозин, борнит, сфалерит, галенит и золото. Содержание золота достигает 4 -5 г/т, серебра - 200-380 г/т. Наиболее изучены жилы №1 и №5. Жила №1 прослежена канавами на протяжении 480 м (6 сечений через 40-110 м). Ее средняя мощность 2,2 м, среднее содержание WO3 - 0,44%, золота – 2,22 г/т (от 1,54 до 2,75 г/т), серебра 130 г/т. Жила №5 изучена канавами на протяжении 650 м (11 сечений через 20-120 м). Средние параметры: мощность 1,7 м, содержание WO3 - 0,72%, золота - 1,67 г/т (0,2-5,6 г/т), серебра - 130 г/т. Авторские прогнозные ресурсы по жилам №№1 и 5: WO3 - 9700 т, золото - 3,5 т, серебро - 230 т. При подтверждении аналогичных параметров для других жил прогнозные ресурсы категории Р2 составляют 20 тыс. т при среднем содержании WO3 - 0,5%, золота - 6,5-7 т при среднем его содержании 1,9 г/т, серебра – 500 т [49]. Необходимо проведение поисково-оценочных работ.