Месторождение Солнечное (II-4-1) находится в верховьях кл. Крутого, левого притока р. Чины [113]. Представляет собой штокверк (960х720 м) в сланцах суванихинской свиты и габброидах атарханского комплекса. Оруденение прослежено на глубину 324 м. Распределение молибдена внутри штокверка крайне неравномерное – от 0,012 до 0,36% (среднее 0,035%). Рудные минералы представлены молибденитом, пиритом, халькопиритом, арсенопиритом и сфалеритом. Содержание основных элементов в технологической пробе (в %): Mo - 0,069, Cu - 0,09, Pb - 0,03, Zn - 0,04, WO3 - 0,007, As - 0,02, Au - 0,09 г/т, Ag - <1 г/т. Ресурсы категории Р1 при среднем содержании молибдена  0,07% (борт 0,04%)  составляют 32,2 тыс. т, общие прогнозные ресурсы месторождения категориям Р1+Р2 оцениваются в 58 тыс. т [113]. Прогнозные ресурсы не апробированы. Месторождение требует доизучения.