В грейзенизированных гранитах куналейского комплекса (пункт минерализации III-4-3) развиты редкие кварцевые жилы мощностью до 1–1,5 м с содержанием золота – 0,2–0,8 г/т.