Пункт минерализации (III-3-1) представлен кварц-сульфидной жилой мощностью до 3 м на контакте ксенолита амфиболитов с гранитоидами. Содержание меди – 0,02–0,3 %; хрома – 0,3 %; кобальта – 0,008–0,3 %; никеля – 0,4–0,3 %.