Гурсонское магнетитовое проявление (I-1-15) [44] представлено двумя рудными телами, приуроченными к частично скарнированным известнякам олдындинской свиты, прорванным гранитоидами витимканского комплекса. Скарны гранат-магнетитовые и магнетитовые. Рудное тело № 1 прослежено по простиранию в субширотном направлении на 200 м при мощности от 1 до 8 м. Падение тела крутое. Фланги не оконтурены. Руды магнетитовые, массивные, реже – вкрапленные. Содержание железа – от 33,51 до 57,86 %; фосфора – 0,15–0,99 %; сера не установлена. Рудное тело № 2 представлено скарнированными известняками, содержащими марганцовисто-гематитовые включения. Параметры рудного тела, установленные в основном по данным магниторазведки, составляют: протяженность – 600 м, мощность – 300 м. Содержание железа не превышает 20–25 %. По данным бурения до глубины 154 м, значительного увеличения содержания полезного компонента не установлено. Авторские прогнозные ресурсы [44], с применением данных магниторазведки, оцениваются в 33 млн т руды до глубины 150 м.