Еравнинское месторождение красочных глин (II-3-1) [59] среднее по запасам и представляет собой линзу охристых глин размером 100×350 м, залегающую в рыхлых отложениях кулариктинской свиты палеогена. По генезису красочные глины являются переотложенной корой выветривания сульфидизированных пород олдындинской свиты. Месторождение разведано на площади 14 828 м2 до глубины 5 м. Мощность полезной толщи – от 0,4 до 3,6 м (средняя – 1,53 м), мощность вскрыши – от 0,4 до 3,8 м (средняя – 1,4 м). По результатам лабораторных испытаний сырье состоит на 60 % из желто-коричневых глин и на 40 % из желтых охр, которые представляют собой алюмосиликаты, окрашенные гидроокислами железа в золотисто-желтый цвет с коричневым оттенком. Сырье пригодно для получения минеральных красок. Месторождение представляет собой равнинный участок, не обводнено и пригодно для разработки открытым способом. Балансовые запасы сырья (с учетом выхода красящего пигмента 64,6 % при объемном весе охр 1,6 г/см3) на 01.01.2015 г. составляют 23,4 тыс. т, в том числе по категориям: А – 5,4 тыс. т; В – 4,7 тыс. т; С1 – 13,3 тыс. т. Месторождение не эксплуатируется и находится в нераспределенном фонде.