Проявление Жин-Косон (III-2-5) [54]. Участок проявления сложен лейкократовыми гранит-порфирами и граносиенитами гуджирского комплекса. Оконтуренная площадь по делювиальному ореолу с видимой тонкопрожилковой и вкрапленной молибденитовой минерализацией составляет 200×300 м. На южном фланге отмечаются прожилки кварца мощностью до 0,3 м с крупными розетками молибденита. Мощность зоны молибденовой минерализация в коренном залегании оценивается в 100 м. По простиранию зона не оконтурена. Молибденит отмечается в кварц-молибденитовых прожилках, а также в виде гнездовой вкрапленности и тонких, существенно молибденитовых просечек. Простирание прожилков субширотное, падение крутое (80°). Мощность прожилков – от 0,1 до 2 мм, количество их – 3–4 на один погонный метр. Среднее содержание молибдена по химическому анализу составляет 0,018 %. По спектральному анализу содержание молибдена колеблется от 0,003 до 0,5 %; вольфрама – 0,002–0,003 %; олова – до 0,002 %.