Комсомольское месторождение песчано-гравийной смеси (II-1-5) [59] крупное по запасам. Залежь песчано-гравийных отложений относится к современным аллювиальным отложениям. Вскрытая мощность залежи составляет 10–15 м. Мощность вскрышных работ не превышает 0,2 м. По данным полевого рассева песчано-гравийная смесь содержит 52 % гравия и 48 % песка. Гравий состоит из обломков базальтов, порфиров, реже – гранитов и диабазов. По результатам лабораторных испытаний гравий-отсев пригоден в качестве заполнителя в обычный бетон марки «200». После обогащение гравия щебенкой возможно получение бетона марки «300» и выше. Песок-отсев пригоден как мелкий заполнитель в бетоны, строительные растворы и как балласт для дорожных покрытий. Месторождение обводнено, грунтовые воды залегают на глубине 2–2,5 м от поверхности. Балансовые запасы песчано-гравийной смеси на 01.01.2015 г. по категории В+С1 составляют 21,52 млн м3, в том числе категории В – 4,01 млн м3. Запасы утверждены НТС БГУ 18.06.1965 г. (Протокол № 148). Месторождение не эксплуатировалось и находится в нераспределенном фонде.