Пункт минерализации вольфрама Мохейский (II-2-6) [56] приурочен к дробленым, интенсивно лимонитизированным вулканитам цаган-хунтейской свиты. Анализом штуфных проб установлены: вольфрам – 0,03 %, молибден – 0,003 %, цинк – 0,01 %, золото – 0,04 г/т.