Проявление Соболкинское (I-3-2) [32] приурочено к приконтактовой зоне осадочно-вулканогенных образований олдындинской свиты раннего кембрия с гранитоидами витимканского комплекса, где установлено три рудных тела. Рудные тела сложены магнетитовыми рудами, которые подразделяются на сплошные и вкрапленные. Сплошные руды массивные мелкозернистые и сложены магнетитом с незначительной примесью сульфидов в виде вкрапленности, гнезд и прожилков. Вкрапленные магнетитовые руды представляют собой темно-серые скарны мелкозернистого строения. Из нерудных минералов в скарнах присутствует пироксен, гранат, эпидот, хлорит, кальцит. По химическому составу среди руд выделяются мартеновские сернистые и рядовые, требующие обогащения. Руды кислые, кремнистые, сернистые. Коэффициент основности – 0,35. Первое рудное тело имеет видимую мощность 39,5 м и сложено мартеновскими сернистыми рудами. Средние содержания основных компонентов следующие: железа – 57,6 %; фосфора – 0,03 %; серы общей – 1,22 %; марганца – 0,25 %. Второе рудное тело имеет видимую мощность 19,3 м. Средние содержания основных компонентов следующие: железа – 49,56 %; фосфора – 0,07 %; серы общей – 1,73 %; серы сульфатной – 0,04 %; марганца – 0,07 %. Третье рудное тело имеет суммарную мощность 32,1 м и представляет собой скарны, обильно обогащенные магнетитом. Средние содержания основных компонентов следующие: железа – 31,4 %; фосфора – 0,06 %; серы общей – 4,75 %; серы сульфатной – 0,06 %; марганца – 0,05 %. Предполагаемые авторские запасы [69] магнетитовых руд могут составлять 10–20 млн т при среднем содержании железа – 43,83 %.