Месторождение Укырское-I (I-2-9) [59] среднее по запасам. Месторождение приурочено к озерно-болотным отложениям и представлено пластообразным телом плотных, вязких, пластичных суглинков темно-серого и желтовато-серого цвета. Суглинки разведаны на протяжении 2 км при ширине пласта 500 м и до глубины 7,7–10,2 м (в среднем – 8,9 м). Мощность вскрыши составляет в среднем 0,3 м, изменяясь от 0,1 до 0,6 м. По результатам лабораторных испытаний суглинки пригодны для изготовления кирпича марки «75»–«100». Месторождение не обводнено и может отрабатываться карьером. Коэффициент вскрыши – 0,06. Балансовые запасы суглинков на 01.01.2015 г. по категории А+В+С1 составляют 2,1 млн м3, в том числе по категории А+В – 0,616 млн м3. Запасы утверждены НТС БГУ 18.06.1965 г. (Протокол № 148 от 09.07.1965 г.). Месторождение не эксплуатировалось и находится в нераспределенном фонде.