Проявление Федоровское (I-1-13) [31] приурочено к тектонической зоне мощностью 200 м среди вулканогенно-осадочных образований удинской свиты. Здесь широко развито большое количество маломощных (1–2 мм, крайне редко – 10 см) прожилков кварца и редкие флюоритовые прожилки (до 1 см). В интервале глубин от 116 до 214 м установлено четыре флюоритовых тела, залегающих в гравелитах и конгломератах удинской свиты. Интервалы и содержания флюорита по нейтронно-активационному каротажу: 116,6–120,0 – 26 %; 123,0–126,0 – 28 %; 126,0–130,0 – 13 %; 214,0–219,6 – 14 %. Флюорит крупнокристаллический, кубической формы и является цементом аргиллизированных брекчий.