Хаймисановское непромышленное месторождение (I-3-7) [59] представлено залежью песка озерных отложений. Залежь прослежена на 1,5 км при средней мощности 8,6 м. По результатам физико-механических испытаний пески месторождения как заполнители в бетон и строительные растворы не пригодны, ввиду содержаний органических примесей и гравия. Месторождение обводнено с глубины 2,0–2,4 м от поверхности. Запасы песков отнесены к забалансовым и составляют: категории В+С – 2,92 млн м3, в том числе категории В – 1,1 млн м3. Месторождение эксплуатируется местным населением.