Группа пунктов свинцово-цинковой минерализации (I-1-21; I-4-2, 4) скарнового генетического типа приурочены к контакту терригенно-карбонатно-вулканогенных отложений олдындинской свиты раннего кембрия с гранитами витимканского комплекса. Породы интенсивно изменены до скарнов пироксен-гранат-эпидотового, гранат-везувиан-волластонит-пироксенового состава, роговиков и вторичных кварцитов. Минерализация представлена рассеянной вкрапленностью пирита, сфалерита и галенита. Рассеянная вкрапленность сульфидов в единичных местах (обычно в пределах значительных глубин – от 50 до 227 м) переходит в густую. Мощность таких интервалов незначительная – от 0,1 до 1,3 м. Содержания цинка колеблется от 0,018 до 3,92 %; свинца – от 0,07 до 1,05 %; в единичных случаях установлено содержание золота – 0,02 до 1 г/т.