Проявление Щучье (II-2-2) [57] представлено горизонтом золотоносных аллювиально-пролювиальных отложений мощностью 2,4–4,4 м, подстилаемым вязкими, пластичными глинами. В пределах выделяемого горизонта протяженностью 400 м содержание золота меняется от «знаковых» до 19–56 мг/м3. Максимальное содержание (4 701 мг/м3) установлено минералогическим анализом в скважине в интервале 2,4–2,8 м. Золото тонкое, но отмечаются золотины размером 3,7×3,5 мм. Среднее содержание золота по скважине (инт. 1,6–2,8 м) составляет 1 583 мг/м3.