Железо. Представлено Унериканским проявлением (III-1-3), расположенным на правом борту р. Унерикан в 1км к северу от дороги Экимчан – Ольгинск. Установлено при проведении геологосъемочных и поисковых работ масштаба 1:50 000 [50]. Среди яшмоидов  акриндинской свиты канавами и по делювию на 600 м прослежен пласт массивных мелкозернистых гематитовых руд с элементами залегания: азимут падения 180-2000, 30-400. Мощность пласта от 4,5 до 10 м. Минеральный состав: гематит (10-60%), лимонит (20%), пиролюзит (20%), псиломелан (1-2%), магнетит (менее 1%). Нерудный минерал представлен кварцем. По данным химического анализа бороздовых проб содержания полезных компонентов составляют: железо общее – 28,27-30,21%, марганец – 5,2-5,6%. Содержание серы – до 0,03%, фосфора – 0,007-0,575%. По данным спектрального анализа отмечаются повышенные концентрации меди (0,003-0,02%). Проявление отнесено к вулканогенно-осадочному генетическому типу кремнисто-гематитовой рудной формации. Прогнозные ресурсы (Р2) проявления при средней мощности 7,3 м и содержании общего железа 29% до глубины 100 м составят 420 тыс. т железа. Объект  практического значения не имеет.