Ниланское месторождение (IV-4-4) находится в пределах олисто-лита раннепермского возраста и приурочено к горизонту микститов в крестовой толще.

Выход известняков имеет протяженность по простиранию 6600 м, по падению 500-550 м при ширине выхода в центральной части до 1200 м; падение на север под углом 50-70о. Известняки мелкозернистые светло-серые брекчированные и мрамори-зованные, часто с прожилками белого кальцита. В них установлено 2 дайки диорит-порфиритов и андезибазальтов мощностью 6,2 и 8,2 м, участки развития карстовых полостей и редкие прослои глинистых сланцев. Химический состав известняков: кремнезем 0,26-3,06%, глинозем 0,06-0,94%, окись кальция 52,04-55,47%, окись железа 0,05-0,39%, окись магния 0,34-0,43%, п.п.п. 41,56-43,54%. По качеству известняки могут использоваться для производства белого и цветных цементов, строительной извести, известковой муки и для других целей. Объемная масса их 2,62 г/см3, плотность 2,73 г/см3, водопоглощение 0,13%, пористость 3,8%. Мощность вскрыши равна 0,4-6,1 м (средняя 1,6 м). Запасы известняков по категориям А+В+С1 - 217,96 млн.т, С2 - 624,22 млн. т; прогнозные ресурсы по категории Р1 - 435,23 млн. т. Месторождение крупное и может стать базой для производства цемента [5, 22, 83].