Месторождение Бриаканское (III-4-2) приурочено к штоку диоритов баджало-дуссеалиньского комплекса. Прочность камня в сухом состоянии 1459-1504 кг/см2, в водонасыщенном  1217-1710 кг/см2, объемная масса 2,58-2,78 г/см3, у выветрелых разностей - 2,39-2,44 г/см3; водопоглощение менее 1%, в выветрелых разностях  1,37-2,74%. Насыпная объемная масса щебня 1,28-1,30 г/см3, водопоглощение 0,06-0,21%, среднее содержание лещадных частиц 26,9%. По дробимости порода соответствует марке 1400, по износу  марке И-1, по сопротивлению удару  марке У-75, по морозостойкости  маркам Мрз-150, Мрз-300. Щебень может использоваться для строительства дорог, балансировки железнодорожного полотна и как заполнитель в обычном бетоне. Запасы камня до горизонта 390 м по категориям С1  1,81 млн.м3 и С2 - 1,28 млн.м3 [33, 38].