Месторождение Дуаканское (III-4-38) расположено среди отложений токоланской толщи. Продуктивным являются интервал толщи мощностью 700 м, сложенный глинистыми сланцами, алевролитами с редкими прослоями песчаников (0,3-0,4 м). Мощность вскрыши (дресва, щебень, редкие глыбы, суглинки) 0,85-4,0 м (средняя 2,07 м). Средние характеристики породы: объемная масса 2,58 г/см3, плотность 2,72 г/см3, водопоглощение 0,87%, пористость 4,8%, влажность 0,93%, коэффициент вспучивания 3,36% при температуре 1230оС. Установлена их пригодность для производства рядового портландцемента марки 400 с добавлением железистой корректирующей добавки. Запасы глинистых сланцев по категориям С1-53,9 млн.т, С2 - 16,7 млн. т [5, 22, 55].