Месторождение Ниланское (IV-4-3) представлено отложениями крестовой толщи. Продуктивными являются две пачки: нижняя - кремнисто-глинистых сланцев мощностью 200-220 м, и верхняя - глинистых сланцев и алевролитов, которая представляет основной объект месторождения. Верхняя пачка прослежена в субширотном направлении на 1000 м, по падению на 200-250 м (аз.пад. 180о50-80о) при ширине выхода 90-160 м. Мощность вскрыши 0,4-3,0 м (средняя 1,32 м). Основные средние характеристики: кремнеземный модуль пород 3,1-4,42, глиноземный модуль 2,96-4,04, объемная масса 2,53 г/см3, плотность 2,72 г/см3, водопоглощение 0,43%, влажность 1,46%. С применением минерализованных добавок породы могут использоваться для производства цемента марок 300-400. Общие запасы составляют по категории С2-78,8 млн.т, в том числе глинистых сланцев - 25,2 млн.т и кремнисто-глинистых сланцев - 53,6 млн. т; прогнозные ресурсы по категории Р1 глинистых и кремнисто-глинистых сланцев - 21,6 млн. т [22, 55].