Месторождение Перевальное (I-1-21) представлено среднезернистыми биотитовыми гранитами ингамакитского комплекса, физико-механические свойства которых удовлетворяют требованиям ГОСТ 8267-75 для щебня, предназначенного для всех видов дорожного строительства. Граниты характеризуются следующими физико-механическими свойствами: объемный вес 2,6-2,63 г/см3; удельный вес 2,65-2,7 г/см3; пористость 1-5 %; водопоглощение 0,3-1,0 %; предел прочности при сжатии в насыщенном водой состоянии 1220,0-1654,3 кг/см3; марка морозостойкости Мрз-300. Общие запасы камня составляют 21,7 млн. м3 при коэффициенте вскрыши 0,13. Месторождение отработано [53].