Месторождение Утесное (I-4-3) представлено небольшим блоком (750х200 м) гранито-гнейсов, почти не затронутых выветриванием. Проведенные испытания показали соответствие пород ТУ 43-57 для бутового камня, используемого при строительстве автомобильных дорог, а щебень может быть применен в качестве заполнителя для бетона. Разведанные запасы составляют 1343,7 м3 [31]. Не эксплуатируется по причине отсутствия дорог.