Известно 2 пункта минерализации кобальта и никеля. Один из них (I-1-17) представлен окварцованными, сульфидизированными бластомилонитами по биотитовым гранито-гнейсам древнестанового комплекса позднего архея. Бластомилониты содержат тонкую рассеянную вкрапленность пирита и пирротина. Содержание Co и Ni – 0,03 %, V – 0,02 %, Cr – 0,03 % (данные спектрального анализа штуфных проб) [53]. Другой (IV-4-20), вероятно, относящийся к медно-никелевой сульфидной формации приурочен к небольшому (мощностью 10 м) телу окварцованного габбро с халькопирит-пиритовой минерализацией. Содержание Co до 0,1 %, Ni 0,03 %, Cu до 0,03 %, Au до 0,007 г/т, Ag до 1 г/т [29].