Лурбунское месторождение пористых базальтов (II-4-21) представляет собой пласт пористых базальтов мощностью около 10 м, залегающий горизонтально на массивных трахибазальтах. Базальты характеризуются следующими физико-механическими свойствами: плотность 2,84 г/см3; объемная масса в куске 1,6 г/см3; водопоглощение по массе 8,35 %; пористость 43,7 %. Базальты удовлетворяют требованиям ГОСТ 9758-68 и ГОСТ 22263-76. Щебень и песок, полученные из пористых базальтов, могут применяться для изготовления конструктивных и конструктивно-теплоизоляционных бетонов марки «75» и выше. Ориентировочные запасы 2,8 млн. м3. Эксплуатация месторождения затруднена из-за удаленности и отсутствия подъездных путей [53].